- Vorbemerkung

Eine Reihe von optimierten Grundierungen auf Acrylbasis, die den ersten Schritt zu professionellen Lackierungen im Karosseriebau darstellen. Dieses Sortiment ist auch für die meisten Fahrzeugbeschichtungen geeignet, dazu gehören Acryl, Cellulosefasern, Alkydharze und Polyurethan.

| Grau [XUK425] | Rot [XUK426] | Weiß [XUK427] |
| --- | --- | --- |

- Geeignet für

Für Nachbesserungen und Reparaturarbeiten an allen Arten von Karosserieteilen.

- Nicht geeignet für

  - Keine größeren Einschränkungen.

- Vorteile

- Verbesserte Deckkraft

- Hervorragende Haftung auf Metallen und starren Kunststoffen

- Professionelle Standardanwendung mit der verstellbaren Fächerstrahldüse

5. 	Physikalische Eigenschaften [Acrylgrundierung, sofern nicht anders angegeben].

| Aussehen | Farbige Flüssigkeiten mit für Lacklösungsmittel charakteristischen Gerüchen. |
| --- | --- |
| pH-Wert | Nicht zutreffend |
| Spezifisches Gewicht | 1,155 – 1,225 |
| Viskosität | 500 - 1.500 cPs |
| Nichtflüchtige Stoffe % m/m | 50 - 60 |
| Aktivgehalt % m/m, im Lieferzustand | 15 - 25 |
| Entflammbarkeit, im Lieferzustand | Hochentzündlich, Flammpunkt unter -20°C |
| Zusammensetzung im Lieferzustand | Eine auf Lösungsmitteln basierende Lösung eines Acrylharzes mit einer Reihe von Pigmenten, Füllstoffen und thixotropierenden Zusätzen, die in einem Treibmittel auf Butan/Propangas/Isobutan-Basis dispergiert sind. |
| Flüchtiger organischer Inhalt im Lieferzustand | Konform mit EU-Richtlinie 2004/42/EG |
| Betriebstemperaturen | Bis zu 80°C |
| Anwendungstemperaturen | 15 - 25°C |

6. Anwendung

Die zu behandelnde Stelle mit einer Reinigungslösung von Staub, Schmutz, Belag, Fetten, Ölen usw. befreien und anschließend gründlich spülen und abtrocknen.  Rost, andere Oberflächenverunreinigungen und lose anhaftende Stoffe sollten mit einem geeigneten nassen und trockenen Schleifgewebe entfernt werden. Nach der Vorbereitung sollten die Oberflächen mit einem mit HYCOTE BREMSREINIGER, [XUK302], Terpentinersatz oder Verdünnern befeuchteten Lösungsmitteltuch bzw. einem handelsüblichen Wischtuch abgewischt werden. Trocknen lassen.

Die Dose mindestens zwei Minuten lang gründlich schütteln. Während des Gebrauchs regelmäßig schütteln.

Aus einem Abstand von 20 - 25cm sparsam auftragen. Tragen Sie so viele Schichten wie nötig auf, um eine vollständige und gleichmäßige Abdeckung zu erreichen. Lassen Sie zwischen den einzelnen Anwendungen mindestens 15 Minuten verstreichen.

Nach dem Auftragen der letzten Schicht und vor der Vorbereitung für eventuell erforderliche nachfolgende Farbaufträge mindestens 24 Stunden verstreichen lassen.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und den Druckknopf einige Sekunden lang gedrückt halten, um eine Verstopfung der Düse zu verhindern.

    - Verfügbarkeit

Aerosole, 400 ml

B047170/47172/10001S November 2010.