- Introdução

A gama de PRIMÁRIOS E BÁSICOS CONCENTRADOS ACRÍLICOS DUPLOS HYCOTE assenta em tecnologia atualizada que permite a inclusão de concentrações mais elevadas de tinta por aerossol em comparação com as tecnologias padrão.

Isto, por sua vez, proporciona até duas vezes a cobertura da maioria das tintas convencionais, com redução das camadas aplicadas.

Os PRIMÁRIOS E BÁSICOS ACRÍLICOS DUPLOS HYCOTE incluem uma gama de primários concentrados, acabamentos padrão e populares, uma laca transparente e um primário rico em zinco com proteção anticorrosão reforçada. Os primários foram concebidos para utilização em conjunto com a maioria dos acabamentos da gama Hycote. A laca transparente foi concebida para utilização em todos os acabamentos de cor, à exceção do alumínio [DPB909], para aumentar os níveis de brilho e melhorar a proteção contra fatores ambientais e físicos.

A gama completa é a seguinte:

| Primário cinzento [DPB901] | Primário vermelho [DPB902] | Primário branco [DPB903] | Preto brilhante [DPB904] |
| --- | --- | --- | --- |
| Preto mate [DPB905] | Preto acetinado [DPB906] | Branco brilhante [DPB907] | Laca transparente [DPB908] |
| Alumínio [DPB909] | Branco brilhante doméstico [DPB910] | Primário zinco [DPB911] |

- Onde utilizar

Em todos os tipos de superfícies cerâmicas, plásticas rígidas e metálicas quando utilizados em conjunto com os primários apropriados.

- Onde não utilizar

  - Em superfícies previamente tratadas com primários de composição desconhecida, sem primeiro verificar a adequação da utilização numa pequena área discreta.

- Vantagens

Acabamentos:

- Poder de cobertura superior

- Aplicação padrão profissional a partir do bico de pulverização

- Excelente durabilidade

- Excelente resistência à luz solar e ao desbotamento da cor [tintas de acabamento]

- Excelente aderência a superfícies com primário

- Compatível com tintas e primários celulósicos

Primários:

- Aplicação padrão profissional a partir do bico de pulverização em leque ajustável

- Capacidade de cobertura melhorada

- Excelente adesão a metais e plásticos rígidos

5. 	Propriedades físicas [bases de acrílico duplo, exceto onde indicado].

| Aspeto | Líquidos coloridos e transparentes com odores característicos de solvente de tinta. |
| --- | --- |
| pH | Não aplicável |
| Gravidade específica | 0,94 – 1,25 |
| Viscosidade | Até 3000 cPs |
| Não voláteis % m/m | 25-55 |
| Conteúdo ativo % m/m, conforme fornecido | 10-25 |
| Inflamabilidade, como fornecido | Extremamente inflamável, ponto de inflamação inferior a -20 °C |
| Dados de composição, conforme fornecido | Solução à base de solvente de uma resina acrílica contendo diversos pigmentos, extensores, plastificantes, tixotropos e filtros de luz ultravioleta dispersos num propulsor à base de butano/propano/isobutano. |
| Conteúdo Orgânico Volátil como fornecido | Em conformidade com a Diretiva 2004/42/CE da UE |
| Temperaturas de serviço | Até 80 °C |
| Temperaturas de aplicação | 15-25 °C |

6. Detalhes de aplicação

Primários:

Prepare a área a tratar, garantindo a ausência de pó, sujidade, película de trânsito, massas lubrificantes, óleos, etc., utilizando uma solução de detergente seguida de enxaguamento minucioso e secagem.  Ferrugem, outra contaminação da superfície e materiais ligeiramente aderentes devem ser removidos usando um tipo adequado de pano abrasivo húmido e seco. Após a preparação, as superfícies devem continuar a ser tratadas com um toalhete com solvente usando PRODUTO DE LIMPEZA DE TRAVÕES HYCOTE, [XUK302], "white spirit", diluentes, ou um toalhete de limpeza de painéis patenteado, devendo-se deixar secar.

Agite bem a lata durante pelo menos dois minutos. Volte a agitar a intervalos regulares durante a utilização.

Aplique com moderação a uma distância de 20-25 cm. Aplique, normalmente, 2 a 3 demãos, ou as necessárias, para obter uma cobertura total e uniforme, deixando passar, pelo menos, 15 minutos entre cada aplicação.

Espere pelo menos 24 horas entre a aplicação da camada final e a preparação para quaisquer acabamentos subsequentes que possam ser necessários.

Após a conclusão da utilização, inverta a lata e pressione o atuador durante alguns segundos para evitar o bloqueio do bico.

Demãos de acabamento:

Prepare a área com primário aplicado a tratar, assegurando a ausência de pó, sujidade, massa lubrificante, óleo, etc., com um toalhete com solvente usando PRODUTO DE LIMPEZA DE TRAVÕES HYCOTE, [XUK302], "white spirit", ou diluentes e deixe secar.

Se necessário, especialmente em aplicações em carroçarias de veículos automóveis, a superfície pode ser alisada retificando levemente a superfície, usando papel abrasivo húmido e seco de grau 1200 e solvente tratado conforme descrito acima para remover qualquer pó.

Agite bem a lata durante pelo menos dois minutos. Volte a agitar a intervalos regulares durante a utilização.

Aplique com moderação a uma distância de 20-25 cm. Utilizando uma ação horizontal para a frente e para trás, aplique as demãos finas necessárias para obter uma cobertura total e uniforme, deixando passar entre 10 e 15 minutos entre cada aplicação.

Deixe endurecer completamente durante pelo menos 24 horas após a aplicação da demão final e antes da aplicação da laca transparente, conforme descrito na Secção 1. Recomenda-se a aplicação de um mínimo de duas demãos transparentes.

Após a conclusão da utilização, inverta a lata e pressione o atuador durante alguns segundos para evitar o bloqueio do bico.

    - Disponibilidade

Aerossóis de 150 ml

DPB Datado de fevereiro de 2012.