- Introdução

O esmalte para motor foi especialmente formulado para ser resistente e duradouro e concebido para utilização em blocos de motor e cabeças de cilindros.

| Alumínio [XUK437] | Preto brilhante [XUK465/XUK0121] | Preto mate [XUK437] |
| --- | --- | --- |

- Onde utilizar

Principalmente para utilização em blocos de motor e cabeças de cilindros

- Onde não utilizar

  - Aplicações onde os atributos de alta temperatura não são necessários

  - Em superfícies onde seja necessário um revestimento subsequente com um revestimento alternativo.

- Vantagens

- Aplicação de uma etapa, os produtos não necessitam da aplicação prévia de um primário

- Excelente resistência ao calor*

- Extrema durabilidade e resistência

- Resistente a gasolina, óleos e massas lubrificantes

- Secagem rápida

5. 	Propriedades físicas [bases de esmalte para motores, exceto onde indicado].

| Aspeto | Líquidos coloridos com odores característicos de solvente de tinta. |
| --- | --- |
| pH | Não aplicável |
| Gravidade específica | 0,9 – 1,1 |
| Viscosidade | Líquidos fáceis de verter |
| Não voláteis % m/m | 30-55 |
| Conteúdo ativo % m/m, conforme fornecido | 5,0 – 20,0 |
| Inflamabilidade, como fornecido | Extremamente inflamável, ponto de inflamação inferior a -20 °C |
| Dados de composição, conforme fornecido | Soluções à base de solvente de silicone modificado e resinas alquídicas contendo dispersões de pigmentos estáveis em termos de temperatura. |
| Conteúdo Orgânico Volátil como fornecido | Em conformidade com a Diretiva 2004/42/CE da UE |
| Temperaturas de serviço máximas | Alumínio: 300 °C** | Preto brilhante: 140 °C | Preto mate: 300 °C* |
| Temperaturas de aplicação | 15-25 °C |

6. Detalhes de aplicação

Prepare a área a tratar, garantindo a ausência de pó, sujidade, película de trânsito, massas lubrificantes, cera, óleos, etc., utilizando uma solução de detergente ou um produto de limpeza à base de solvente emulsionante, seguida de enxaguamento minucioso e secagem.  Deve remover a ferrugem, outra contaminação da superfície e materiais ligeiramente aderentes com uma escova de aço ou um tipo adequado de papel abrasivo húmido e seco.

Após a preparação, as superfícies devem continuar a ser tratadas com um toalhete com solvente usando PRODUTO DE LIMPEZA DE TRAVÕES HYCOTE, [XUK302], "white spirit", ou diluentes, devendo-se depois deixar secar.

Agite bem a lata durante pelo menos dois minutos. Volte a agitar a intervalos regulares durante a utilização.

Não utilize primários.

Aplique com moderação a uma distância de 20-25 cm. Aplique um mínimo de duas demãos, ou conforme necessário, para obter uma cobertura total e uniforme, deixando passar entre 20 e 30 minutos entre cada aplicação.

Estes produtos podem ser novamente revestidos com as mesmas tintas após um tempo de secagem de 24 horas.

Após a conclusão da utilização, inverta a lata e pressione o atuador durante alguns segundos para evitar o bloqueio do bico.

* A resistência total do solvente e as propriedades físicas dos dois produtos assinalados com asterisco são obtidas com uma cura térmica pós-aplicação a 220 °C durante 90 minutos.

    - Disponibilidade

Aerossóis de 400 ml para alumínio e preto mate. Aerossol de 400 e 500 ml para preto brilhante.

PNT421-3 Revisto em 11-2014.