- Introdução

Um lubrificante à base de silicone puro para utilização geral onde a melhoria do deslizamento é necessária.

- Onde utilizar

Para utilizações gerais em metais, plásticos e na maioria das outras superfícies duras e impermeáveis, particularmente no comércio automóvel para a lubrificação de fechaduras, dobradiças, vedantes de portas, canais de janelas, antenas, terminais de baterias, locais com rangidos e chiadeiras, etc.

- Onde não utilizar

- Em áreas onde seja realizada pintura

- Onde a deposição de um revestimento de deslizamento de superfície alto possa causar problemas de segurança.

- Onde seja necessária proteção contra corrosão.

- Vantagens

- Nenhum outro aditivo além do fluido de silicone.

- Adequado para utilização em plásticos e metais

- Propriedades melhoradas de lubrificação a alta temperatura

- Deslizamento de superfície muito alto.

- Excelentes propriedades de penetração

- Inodoro

- Incolor

5. 	Propriedades físicas [base de spray de silicone, exceto onde indicado].

| Aspeto | Líquido branco água límpida |
| --- | --- |
| pH | Não aplicável |
| Gravidade específica | 0,810 – 0,830 |
| Viscosidade | Líquido ligeiramente viscoso. |
| Não voláteis % m/m | 30-40 |
| Conteúdo ativo % m/m, conforme fornecido | 5-10 |
| Inflamabilidade, como fornecido | Extremamente inflamável, ponto de inflamação inferior a -20 °C. |
| Dados de composição, conforme fornecido | Solução de um polímero de silicone em solventes mistos de hidrocarbonetos, num propulsor de butano/propano/isobutano. |
| Temperatura de serviço [contínua] | 200 ºC |
| Temperatura de serviço [Intermitente] | 250 ºC |

- Detalhes de aplicação

Agitar bem antes de usar. Pulverize diretamente sobre o componente, a uma distância de 20-30 cm, garantindo uma cobertura uniforme. Remova qualquer excesso de lubrificante com um pano.

- Disponibilidade

Aerossóis de 400 ml.

B020855, Novembro de 2010