- Introdução

Uma gama de tintas de segurança fluorescentes de alta qualidade concebidas para utilização sobre superfícies brancas, para proporcionar acabamentos de alta visibilidade extremamente brilhantes, especialmente quando iluminados por uma fonte de luz. Esta gama também contém uma laca de acabamento transparente com uma mistura de absorvedores de luz ultravioleta para uma melhor proteção física e da fluorescência.

| Azul [XUK473/3019] | Transparente [XUK3034] | Verde [XUK469/3024] |
| --- | --- | --- |
| Laranja [XUK470/3022] | Rosa [XUK471/3021] | Amarelo [XUK472/3023] |

- Onde utilizar

Em substratos rígidos, utilizados especialmente para instruções de segurança ou em locais com iluminação reduzida. Este produto é particularmente adequado para utilização em bicicletas para melhorar a visibilidade.

- Onde não utilizar

  - Em superfícies macias e flexíveis, especialmente termoplásticos.

  - Em superfícies onde a fluorescência não é necessária.

  - Nos artigos a utilizar predominantemente sob luz solar direta, uma vez que o produto desaparecerá com o tempo.

  - Em capacetes de segurança ou de proteção

- Vantagens

- Grande melhoria da visibilidade em locais pouco iluminados.

- Grande melhoria da visibilidade de potenciais obstruções.

5. 	Propriedades físicas [bases de tinta, exceto onde indicado].

| Aspeto | Líquidos de cores vivas, exceto Laca Transparente, que é incolor. |
| --- | --- |
| pH | Não aplicável |
| Gravidade específica | 0,92 – 0,98 |
| Viscosidade | Líquidos de baixa viscosidade |
| Não voláteis % m/m | 20-30 |
| Conteúdo ativo % m/m, conforme fornecido | 7-10 |
| Inflamabilidade, como fornecido | Extremamente inflamável, ponto de inflamação inferior a -20 °C |
| Dados de composição, conforme fornecido | Solução à base de solvente com uma resina acrílica contendo pigmentos fluorescentes, plastificantes, tixotropos e filtros de luz ultravioleta dispersos num propulsor de butano/propano/isobutano |
| Conteúdo Orgânico Volátil como fornecido | Menos de 840 g/L. |
| Temperaturas de serviço | Até 80 °C |
| Temperaturas de aplicação | 15-25 °C |

6 Detalhes da aplicação

Estas tintas fluorescentes têm de ser aplicadas sobre um substrato branco. Se não existir um fundo branco, o PRIMÁRIO BRANCO HYCOTE [XUK427] cria a superfície recetora ideal.

Garanta que a superfície está limpa, seca e sem massas lubrificantes, óleo, ferrugem, nem outros materiais estranhos ou ligeiramente aderentes. Efetue uma pequena aplicação de teste numa área discreta antes da utilização para garantir a adequação.

Agite bem a lata durante pelo menos dois minutos e aplique a uma distância de 15-30 cm. Volte a agitar a intervalos regulares durante a utilização.

Resultados ideais são obtidos através de uma aplicação de três camadas, a intervalos de 15 minutos. Deixe secar durante um mínimo de 24 horas, especialmente se estiver aplicar um acabamento de Laca Transparente [XUK3034].

Após a conclusão da utilização, inverta a lata e pressione o atuador durante alguns segundos para evitar o bloqueio do bico.

    - Disponibilidade

Aerossóis de 400 ml.

B040961/64/65/49340/53345/64890 Novembro de 2010.