- Vorbemerkung

Ein Mehrzweckschmierstoff zum Reinigen, Schmieren, Entwässern, Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Korrosionsschutz.

- Geeignet für

Auf allen Eisenmetallen, als Universalschmierstoff, der speziell zur Freisetzung von festen und korrodierten Komponenten entwickelt wurde, als Universalschmierstoff, zur Entwässerung oder als temporärer Korrosionsschutz.

- Nicht geeignet für

- Keine Einschränkungen

- Vorteile

- Hervorragende Schmiereigenschaften.

- Für alle Sprühwinkel (*)

- Feuchtigkeitsverdrängend.

- Feuchtigkeitsabweisend.

- Reinigend - entfernt ölige Ablagerungen, Fette, Reste von Haftetiketten usw.

- Bildung einer temporären Korrosionsschutzbeschichtung.

- Kann Rost- und Korrosionsablagerungen durchdringen.

- Physikalische Eigenschaften. [Pflegespray, sofern nicht anders angegeben]

| Aussehen | Klare/trübe braune Flüssigkeit. |
| --- | --- |
| pH-Wert | Nicht zutreffend |
| Spezifisches Gewicht | 0,785 – 0,815 |
| Viskosität | Frei fließende Flüssigkeit mit niedriger Viskosität |
| Nicht-flüchtige Stoffe % m/m | 10 - 20 |
| Aktivgehalt % m/m, im Lieferzustand | 10 - 20 |
| Entflammbarkeit, im Lieferzustand | Hochentzündlich, Flammpunkt unter -20°C. |
| Zusammensetzung im Lieferzustand | Lösung aus einem Mineralöl, modifiziertem Fett, wasserverdrängenden Additiven, PTFE, Riech- und Netzmitteln in einer Mischung von Kohlenwasserstofflösungsmitteln, in einem Butan/Isobutan/Propan-Treibmittel. |
| Betriebstemperatur | Für die Anwendung bei Umgebungstemperaturen entwickelt. |

- Anwendung

Vor Gebrauch gründlich schütteln. Aus einem Abstand von 15 bis 25 cm direkt auf das Bauteil oder die Oberfläche sprühen und je nach Bedarf einwirken oder einen Film bilden lassen.

- Verfügbarkeit

400 ml, 600 ml(*). Aerosole.

B05005A, RJB Januar 2013