- Vorbemerkung

Ein schwarzer bitumenreicher, wasserbeständiger dauerhafter Korrosionsschutz für Automobilunterböden, die physischen Beschädigungen, Steinschlag, Feuchtigkeit usw. ausgesetzt sind.

- Geeignet für

Türschwellen, Radkästen, Kraftstofftanks, Untergestelle, Fahrgestelle usw.

- Nicht geeignet für

  - Auf Oberflächen, die Körperkontakt ausgesetzt sind

  - Dekorative Anwendungen

  - Kunststoff- und Gummioberflächen.

  - Für alle Oberflächen, bei denen eine Überlackierung erforderlich ist.

  - Auf vorlackierten Oberflächen

- Vorteile

- Hervorragende antikorrosive Eigenschaften

- Keine Grundierung erforderlich

- Halbflexible Beschichtung, beständig gegen leichte Rissbildung

- Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Salzsprühnebel.

- Hochwertige Beschichtung

- Das 360° Mehrwegeventil ermöglicht den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen.

5. 	Physikalische Eigenschaften [Unterbodenbehandlung, sofern nicht anders angegeben].

| Aussehen | Schwarze Flüssigkeit mit aromatischem Geruch |
| --- | --- |
| pH-Wert | Nicht zutreffend |
| Spezifisches Gewicht | 0,92 - 0,96 |
| Viskosität | 2.500 - 4.000 cPs |
| Nichtflüchtige Stoffe % m/m | 50 - 60 |
| Aktivgehalt % m/m, im Lieferzustand | 30 - 40 |
| Entflammbarkeit, im Lieferzustand | Hochentzündlich, Flammpunkt unter -20°C |
| Zusammensetzung im Lieferzustand | Auf Lösungsmitteln basierende Lösung aus Bitumen und thixotropierenden Zusätzen dispergiert in Dimethylether-Treibmittel. |
| Flüchtiger organischer Inhalt im Lieferzustand | Konform mit EU-Richtlinie 2004/42/EG |
| Betriebstemperaturen | Nur bei Umgebungstemperatur. |
| Anwendungstemperaturen | 15 - 25°C |

6. Anwendung

Die zu behandelnde Fläche vorbereiten und mit einer Reinigungslösung von Staub, Schmutz, Verkehrsfilm, Fetten, Ölen usw. befreien und anschließend gründlich spülen und abtrocknen.  Rost, andere Oberflächenverunreinigungen und lose anhaftende Stoffe sollten mit einer harten Bürste oder mit einem geeigneten rauen nassen und trockenen Schleifgewebe entfernt werden. Nach der Vorbereitung sollten die Oberflächen mit einem mit HYCOTE BREMSREINIGER, [XUK302], Terpentinersatz oder Verdünnern befeuchteten Lösungsmitteltuch bzw. einem handelsüblichen Wischtuch abgewischt werden. Trocknen lassen.

Alle Gummi- oder Kunststoffteile abdecken.

Die Dose mindestens zwei Minuten lang gründlich schütteln. Während des Gebrauchs regelmäßig schütteln.

Aus einem Abstand von 20 - 30 cm sparsam auftragen. 2 bis 3 Schichten oder bei Bedarf weitere Schichten auftragen, um eine vollständige und und gleichmäßige Abdeckung zu erzielen. Vor dem Auftragen der nächsten Schicht sollten jeweils 15 – 20 Minuten liegen.

Dieses Produkt trocknet je nach Temperatur und Schichtdicke innerhalb von 24 Stunden auf maximale Härte.

    - Verfügbarkeit

Aerosole, 400 und 600 ml.

B050240 Februar 2012.