- Introducción

Una gama de acabados mate de alta calidad para alta temperatura con una excelente adhesión en metales ferrosos al natural y un excelente poder de cubrición. Esta gama está diseñada principalmente para componentes expuestos a condiciones de funcionamiento difíciles. Esta gama debe cocerse (curarse) o procesarse a las temperaturas que se indican a continuación para que desarrollen una resistencia térmica óptima.

| Aluminio [XUK1005] | Negro [XUK1001/XUK461] | Azul [XUK1004] | Transparente [XUK1001] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gris plateado [XUK1009] | Plata [XUK462] | Blanco [XUK1002] |

- Dónde utilizar

Aplicaciones en automoción y bricolaje, incluidos sistemas de escape, colectores y barbacoas, y usos industriales en plantas químicas, protección de refinerías, estufas, motores, chimeneas y salidas de humos.

- Dónde no utilizar

- En superficies que se vea o se sospeche que no son sólidas, sin haber comprobado antes su idoneidad en una zona poco visible, en particular si ya existe un recubrimiento previo.

- En áreas que no sean aptas para la cocción posterior a la aplicación o cuando no sea posible el curado en las condiciones de funcionamiento.

- Ventajas

- Excepcional estabilidad térmica, hasta 650 °C dependiendo del color.

- Buena resistencia mecánica.

- Adhesión superior en el acero al natural.

- Resistente a los combustibles y aceites.

- Excelente durabilidad exterior.

- Autoimprimante.

5. 	Propiedades físicas [bases de pintura VHT, a menos que se indique lo contrario].

| Apariencia | Líquidos transparentes y de color con el olor característico de los disolventes de pintura. |
| --- | --- |
| pH | No aplicable |
| Gravedad específica | 0,92 - 1,14 dependiendo del color |
| Viscosidad | 400 - 2000 cPs dependiendo del color |
| No volátiles % m/m | 30 - 45 |
| Contenido activo, % m/m, en el suministro | 9 - 12 |
| Inflamabilidad, en el suministro | Extremadamente inflamable, punto de inflamación inferior a -20 °C. |
| Datos de composición, en el suministro | Dependiendo del color, el producto será una solución de una resina modificada con silicona en una mezcla de disolventes. Otros componentes incluyen diversos pigmentos, diluyentes y tixotrópicos, dispersos en un propelente de butano/propano/isobutano. |
| Contenido orgánico volátil en el suministro | Conforme a la directiva de la UE 2004/42/CE |
| Temperaturas de servicio | 450 °C [Plata] 650 °C [Negro] 500 °C [Azul] |
| Temperaturas de aplicación | 15 - 25 °C |

6. Detalles de aplicación

Asegurarse de que la superficie esté limpia y libre de óxido, pinturas y cualquier otra materia o partículas extrañas. Se recomienda utilizar un cepillo de alambre, chorro de arena o un paño abrasivo. A continuación, limpiar con diluyentes o aguarrás.

Cubrir con papel de periódico y cinta adhesiva para prevenir las manchas accidentales. Usar a una temperatura 15 a 25 °C en un área bien ventilada. No se requiere imprimación. Agitar bien el bote durante al menos dos minutos y aplicar una fina capa a una distancia de 15 a 30 cm. Dejar secar de 15 a 30 minutos, dependiendo de la temperatura, y aplicar otra capa para obtener una cobertura completa. Dejar secar.  Cuando se termine de usar, dar la vuelta al bote y presionar el actuador para evitar que la boquilla se bloquee.

CURADO:

Asegurar una ventilación adecuada y evitar la inhalación de vapores durante el proceso de curado.

La superficie recubierta de las máquinas, vehículos, etc. puede curarse en uso, mediante la aplicación gradual de calor hasta alcanzar la temperatura máxima. Mantener durante 1 hora.

Las altas temperaturas repentinas destruirán el recubrimiento.

Los artículos domésticos más pequeños no se deben usar nunca antes de curar la superficie recubierta.

Los siguientes son los tiempos de curado mínimos recomendados:

| Temperatura °C | Tiempo [minutos] |
| --- | --- |
| 230 | 8 |
| 220 | 20 |
| 205 | 30 |
| 190 | 50 |
| 160 | 100 |

    - Disponibilidad

Aerosol de 400 ml; los colores seleccionados se suministran en aerosol de 500 ml EF [contenido adicional].

B043820/1/2/3/6/49210/49230 Febrero de 2015