- Vorbemerkung

Ein schnell trocknender transparenter Glanzlack, der speziell für Automobilräder entwickelt wurde.

- Geeignet für

Für alle Automobilräder, einschließlich Stahl, Legierungen und die meisten Kunststoffverkleidungen.

- Nicht geeignet für

- Dieses Produkt ist eine spezielle Radfarbe und sollte nur wie vorgesehen verwendet werden.

- Vorteile

- Schnell trocknend.

- Hervorragende Witterungsbeständigkeit

- Ausgezeichnete Licht- und Vergilbungsbeständigkeit

- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit, Beständigkeit im Außenbereich und Widerstandsfähigkeit

- Professionelle glänzende Oberflächenbeschichtungen

5. 	Physikalische Eigenschaften [Lack, sofern nicht anders angegeben].

| Aussehen | Klare Flüssigkeit mit für Lösungsmittel charakteristischen Gerüchen. |
| --- | --- |
| pH-Wert | Nicht zutreffend |
| Spezifisches Gewicht | 0,85 – 0,89 |
| Viskosität | Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität |
| Nichtflüchtige Stoffe % m/m | 35 - 45 |
| Aktivgehalt % m/m, im Lieferzustand | 10 - 20 |
| Entflammbarkeit, im Lieferzustand | Hochentzündlich, Flammpunkt unter -20°C |
| Zusammensetzung im Lieferzustand | Lösung eines modifizierten Urethanharzes in einer Mischung von Lösungsmitteln, dispergiert in einem Treibmittel auf Butan/Propangas/Isobutan-Basis. |
| Flüchtiger organischer Inhalt, im Lieferzustand | Konform mit EU-Richtlinie 2004/42/EG |
| Betriebstemperaturen | Bis zu 80°C. |
| Anwendungstemperaturen | 15 - 25°C. |

6. Anwendung

Sorgen Sie immer dafür, dass die zu behandelnden Oberflächen sauber, trocken und frei von Rost, Ölen, Fetten und anderen locker anhaftenden oder beschädigten Beschichtungen sind. Rost oder andere Oberflächenkorrosionen und Verunreinigungen sollten bei Bedarf mit einem nassen oder trockenen Scheuertuch entfernt oder mit Reinigungsmittel gründlich gereinigt werden. Anschließend abspülen, trocknen und mit einem geeigneten Lösungsmittel wie HYCOTE BREMSREINIGER, [XUK302], Verdünner oder Terpentinersatz entfetten. Trocknen lassen. Räder entfernen, aufrichten und ggf. abdecken, um ein Übersprühen zu vermeiden.

Wenn Räder verbeult, zerkratzt, abgenutzt oder die Radoberflächen in schlechtem Zustand sind, HYCOTE KUNSTSTOFFGRUNDIERUNG [XUK612] verwenden und wenn Kunststoffverkleidungen in gutem Zustand und vorher nicht behandelt worden sind, HYCOTE ADHÄSIONSHILFE [XUK434] auftragen. Entsprechend der auf der Dose befindlichen Anweisungen trocknen lassen.

Wenn sich Metallräder in gutem Zustand befinden, frei von schädlichen Bestandteilen usw. sind, kann das Produkt nach einer gründlichen Reinigung wie vorstehend beschrieben direkt auf die Oberfläche aufgetragen werden.

Die Dose mindestens zwei Minuten lang gründlich schütteln und aus einem Abstand von 20 - 30 cm auftragen.  Während des Gebrauchs wiederholt schütteln. Produkt von Seite zu Seite und von oben nach unten auftragen, um eine leichte gleichmäßige Abdeckung zu erzielen. Weitere Schichten können im Abstand von fünfzehn Minuten bzw. dann aufgetragen werden, wenn die zuvor aufgetragene Schicht handtrocken ist. Wiederholen, bis die gewünschte Oberfläche erzielt wurde.

Mindestens 24 Stunden trocknen lassen, um die maximale Lackhärte zu erreichen.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und den Druckknopf einige Sekunden lang gedrückt halten, um eine Verstopfung der Düse zu verhindern.

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit den Radfarben (Silber, Legierung und Stahl) geeignet, darf erst nach vollständiger Trocknung der Radfarben aufgetragen werden, in der Regel nach 24 Stunden.

    - Verfügbarkeit

Aerosole, 400 ml.

B053391, RJB Februar 2015.